Изоспан FX
отражающая тепло-паро-гидроизоляция

Изоспан FX — материал, выполненный из вспененного полиэтилена (толщиной от 2 до 5 мм) и металлизированной лавсановой пленки. 

Свойства материала Изоспан FX позволяют применять его в качестве:

· пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
· подложки под любые напольные покрытия и системы «теплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения;
· экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы. 

Пенополиэтилен выполняет функцию дополнительной теплоизоляции благодаря своей структуре из изолированных пузырьков воздуха. 
При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей тепло-паро-гидроизоляции Изоспан FX позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, система «теплый пол», ламинированные и паркетные полы, отражающий экран.

	Гарантия

	10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)

	Состав

	вспененный полиэтилен + металлизированный лавсан

	Форма выпуска

	Ширина, м
	1,2

	Площадь, м²
	36

	Толщина, мм
	2 - 5

	Технические характеристики

	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее  (ГОСТ 31899-2)
	176 / 207

	Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020
	не менее 5

	Водоупорность, мм. вод. ст., не менее, ГОСТ 3816-81 (п.6.2) 
	1200

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С







