Изоспан В fix

пароизоляция с двойной интегрированной лентой

Изоспан В fix — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая. На полотно материала нанесены две клеевые полосы для герметизации нахлестов.

Свойства материала Изоспан B fix позволяют применять его в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

Шероховатая поверхность материала Изоспан В fix снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку.

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции Изоспан В fix позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, внутренние стены (межкомнатные перегородки), чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия.

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru) |  |
| Состав |  |
| полипропилен + синтетический каучук (клеевые полосы) |  |
| Форма выпуска |  |
| Ширина, м | 1,6 |
| Площадь, м² | 70 / 35 |
| Технические характеристики |  |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 130 (±30) / 100 (±20) |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 7 (-0/+8) |
| Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | не менее 1200 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,6 (±1,5%) |
| Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 43,75 (-0%) / 21,875 (-0%) |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |