Изоспан AF+

негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Изоспан AF+ — негорючий материал на основе стеклоткани, обработанной специальным составом, придающим материалу водоотталкивающие и ветрозащитные свойства.

Материал Изоспан AF+ создан специально для применения в системах вентилируемых фасадов. Изоспан AF+ обладает водоотталкивающими свойствами, необходимыми для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков во время монтажа и эксплуатации НФС, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Изоспан AF+ препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Очень высокая прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны Изоспан AF+ позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: вентилируемые фасады

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru) |  |
| Состав |  |
| стеклоткань с пропиткой |  |
| Форма выпуска |  |
| Ширина, м | 1,27 |
| Площадь, м² | 70 |
| Технические характеристики |  |
| Группа горючести | НГ |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее, ГОСТ 31899-2-2011 | 1800/1400 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 2-8 |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰C и относительной влажности 50%), (м2×ч×Па)/мг, не более, ГОСТ 25898-2020 | 0,08 |
| Степень смачивания по фотографической эталонной шкале оценок разбрызгиванием, усл. единицы, ГОСТ ISO 4920-2021 (Приложение А) | не менее 70 |
| Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 200-220 |
| Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,20 (±0,05) |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,27 (±2) % |
| Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 55,12 (±2) % |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| После испытаний на стойкость к искусственному старению, ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Д) |  |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее, ГОСТ 31899-2-2011 | 1550/1200 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер.направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 1-6 |