Изоспан AМ

гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Изоспан AМ — материал, выполненный из полимерной микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном.

Изоспан AМ обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AМ препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

Свойства материала Изоспан AМ позволяют применять его в качестве гидро-ветрозащиты в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий. В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан AM применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан AМ позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, внутренние стены (межкомнатные перегородки), чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия.

Изоспан AМ не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru) |  |
| Состав |  |
| 100% полипропилен |  |
| Форма выпуска |  |
| Ширина, м | 1,6 |
| Площадь, м² | 70 / 35 |
| Технические характеристики |  |
| Водонепроницаемость, ГОСТ Р 58913-2020 (п. 5.2.3) | класс W1 |
| Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | не менее 1200 |
| Плотность потока водяного пара (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), г/(м2·24ч), ГОСТ 25898-2020 | 450 (±100) |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 180 (±30) / 100 (±20) |
| Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %,ГОСТ 31899-2-2011 | 60 (±30) / 60 (±30) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ 31898-1-2011 | 75 (±30) / 75 (±30) |
| Воздухопроницаемость, мм/с, ГОСТ ISO 9237-2013 | воздухонепроницаем |
| Масса на единицу площади, г/м2,ГОСТ EN 1849-2-2011 | 90 (±5%) |
| Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,3 (±10%) |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,6 (-0,5%/+1,5%) |
| Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 43,75 (-0%) / 21,875 (-0%) |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |
| После испытаний на стойкость к искусственному старению | ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Д) |
| Водонепроницаемость, ГОСТ Р 58913-2020 (п. 5.2.3) | класс W1 |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 170 (±40) / 90 (±30) |
| Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 55 (±30) / 55 (±30) |