Изоспан Р-200
пароизоляция

Изоспан Р-200—материал, выполненный из 100% первичного полиэтилена, толщиной 200 микрон.
 Благодаря составу, ИЗОСПАН Р-200 паронепроницаем, обладает высокой прочностью и эластичностью. Свойства материала ИЗОСПАН Р-200 позволяют применять его в качестве:

·  пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
·  паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям.
  Для удобства монтажа плёнка сложена особым способом. Нижний и верхний загибы можно использовать для комфортного перехода пароизоляции с одной конструкции на другую (например, с пола на стену) при укладке.
Увеличенная ширина полотна (3,2 м) позволяет укладывать плёнку ИЗОСПАН Р-200 с меньшим количеством нахлестов на единицу площади, в сравнении с пароизоляцией стандартной ширины (1,6 м), что способствует более быстрой укладке материала.
Полупрозрачность ИЗОСПАН Р-200 дает возможность оценить скрытые работы (например, качество укладки теплоизоляции в конструкции), даже после монтажа пароизоляции.
При соблюдении всех требований к монтажу, применение пароизоляции ИЗОСПАН Р-200 позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, плоские кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, внутренние стены (межкомнатные перегородки), полы по бетонным основаниям.

	Состав

	100% полиэтилен

	Форма выпуска

	Ширина рулона, м
	1,6 

	Ширина полотна, м
	3,2

	Площадь, м²
	75/150

	Технические характеристики

	Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011
	0,2* (±20%)

	Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	3,2 (±2%)

	Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015
	46,87 (±2%) / 23,43 (±2%)

	Прочность при растяжении МПа (Н/мм2) ГОСТ 14236-81:
· в продольном направлении
    - в поперечном направлении
	
14,7
12,7

	Водоупорность, мм.вод.ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) не менее
	1200

	Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020
	паронепроницаем

	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404ч искусственного старения), %, ГОСТ 32317-2012, не менее
	70 

	Группа горючести, ГОСТ 30244-94
	Г4

	Температурный диапазон применения материала
	от −60 °С до +80 °С



* 0,2 мм = 200 микрон
