ИЗОСПАН FL proff
Усиленная металлизированная клейкая лента

Назначение: 
герметизация и скрепление нахлёстов полотен материалов Изоспан RF, FD, FS, FB, FX

	Форма выпуска

	Ширина
	50 мм

	Длина
	25 м.п.

	Характеристики

	Состав основы
	металлизированный лавсан

	Состав клеевого слоя
	акрил

	Температурная устойчивость
	от -40°С до +140°С

	Температура монтажа
	не ниже +15°С
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