Изоспан SL

двухсторонняя соединительная лента

Назначение:

- герметизация и скрепление нахлёстов полотен пароизоляции «Изоспан»;

- герметизация и крепление полотен пароизоляции «Изоспан» к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево).

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 15 мм |
| Длина | 45 м.п. |
| Защитный слой | силиконизированная бумага |
| Характеристики |  |
| Состав | бутил-каучук |
| Температурная устойчивость | от - 40°С до + 80°С |
| Температура монтажа | не ниже +15°С |