САМОКЛЕЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (СУЛ)

лента из вспененного полиэтилена с клеевым слоем


Назначение: защита стропильных ног или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контррейки гвоздями, саморезами.



	Форма выпуска

	Ширина
	
50 мм

	Длина
	30 м.п.

	Толщина
	3 мм

	Характеристики

	Температурная устойчивость
	От -40°С до +100°С

	Температура монтажа
	Не ниже +15°С
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